Spis treści

WSTĘP	97

Przedmiot Specyfikacji Technicznej	97

Zakres stosowania	97

Zakres robót objętych ST	97

Ogólne wymagania dotyczące robót	97

MATERIAŁY	97

Ogólne wymagania dotyczące materiałów	97

Podbudowa	97

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	97

Wzmocnione podłoże  z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa	98

Podbudowa z chudego betonu	98

Nawierzchnia z kostki brukowej, krawężniki	98

Nawierzchnia z kostki brukowej	98

Krawężniki	98

Nawierzchnie bitumiczne	99

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego	99

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	99

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	99

SPRZĘT	100

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu	100

TRANSPORT	100

Ogólne wymagania dotyczące transportu	100

Szczegółowe wymagania dotyczące transportu	100

WYKONANIE ROBÓT	100

Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej	100

Wbudowanie betonu asfaltowego	100

Wykonanie złączy	101

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	101

Kontrola jakości robót	101

Kontrola jakości materiałów	102

Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego	102

Kontrola jakości ułożonej nawierzchni	102

OBMIAR ROBÓT	102

Urządzenia i sprzęt pomiarowy	102

Czas przeprowadzania obmiaru	103

ODBIÓR ROBÓT	103

PODSTAWA PŁATNOŚCI	103

DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE	103

ST 05	  ROBOTY DROGOWE

# WSTĘP

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-05 – Roboty drogowe odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych specyfikacji wykonania i odbioru robot.

## Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, należy odczytywać I rozumieć w odniesieniu do zakresu robót przedstawionego poniżej.

## Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót drogowych w czasie budowy kanalizacji i obejmują:

- roboty pomiarowe;

- roboty ziemne;

- wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni drogowej;

- kontrolę jakości robót;

- odbiór robót.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

# MATERIAŁY

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.

## Podbudowa

### Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowę należy wykonać zgodnie z normą PN-S-06102/1997. Kruszywo użyte do budowy powinno posiadać uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w normie. Zagęszczenie warstwy kruszywa należy wykonać najpierw walcem ogumionym a następnie wibracyjnym.

Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać akceptację proponowanego kruszywa przez Inspektora Nadzoru.

### Wzmocnione podłoże  z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa

Warstwę wzmocnionego podłoża należy wykonać z gruntu dowiezionego na budowę stabilizowanego cementem o wytrzymałości na ściskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiały, mieszanka gruntowo-cementowa i jej własności winny spełniać wymagania normy PN-S-96012/97. Zawartość cementu w mieszance nie powinna przekraczać 5%.Podbudowa powinna odpowiadać technicznym warunkom wykonania wg. Normy PN-S-96012/97.

Powyższe dotyczy także pielęgnacji podbudowy. Mieszankę należy rozkładać równomiernie a przy zagęszczeniu stosować zagęszczarkę płytową.

Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru recepturę celem zatwierdzenia.

### Podbudowa z chudego betonu

Podbudowę należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości na ściskanie

R28 = 6-7,5Mpa. Zawartość cementu w masie nie powinna przekraczać 5%.

Stosowane materiały, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spełniać wymagania normy PN-S-96013:1997. W odstępach co 5 m należy wykonać poprzeczne nacięcia piłą mechaniczną na głębokość ok. 5 cm. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru recepturę celem zatwierdzenia.

## Nawierzchnia z kostki brukowej, krawężniki

### Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnię należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr.3cm. Stosowana kostka winna spełniać wymagania normy PN-EN 1338.

Do układania kostki Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego stosowanych wyrobów.

### Krawężniki

Stosowane krawężniki wibroprasowane winny spełniać wymagania normy PN-EN 1340.

Krawężniki należy ustawić na ławie betonowej z betonu C 12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm. Do ustawienia krawężników Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru stosowanych wyrobów.

## Nawierzchnie bitumiczne

### Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Warstwę podbudowy zasadniczej należy wykonać z betonu asfaltowego dla nawierzchni zaprojektowanej na odpowiednie obciążenia ruchem.

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

- Kruszywa zgodnie z normą PN-S-96025.

- Wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504.

- Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawartość asfaltu winna być zgodna z WT-2.

Właściwości mieszanki mineralno asfaltowej powinny być zgodne z WT-2

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

### Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego

Warstwę wyrównawczą należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm dla nawierzchni zaprojektowanej na odpowiednie obciążenia ruchem.

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

- Kruszywo łamane granulowane

- Piasek łamany i kruszywo drobne

- Piasek naturalny

- Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego

- Asfalt drogowy

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę wyrównawczą podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

### Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Warstwę ścieralną należy wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni zaprojektowanej na odpowiednie obciążenia ruchem.

Rodzaje materiałów w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

- Kruszywo łamane granulowane

- Piasek łamany i kruszywo drobne

- Piasek naturalny

- Wypełniacz mineralny – wymagania jak dla wypełniacza podstawowego

- Asfalt drogowy

Przed przystąpieniem do robót receptura mieszanki mineralna-asfaltowej na warstwę ścieralną podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.,

Urządzenia znajdujące się w jezdni, t.j. włazy, wpusty, skrzynki zasuw i hydrantów zostaną wyregulowane z dokładnością ±0,5 cm do niwelety i przekroju poprzecznego jezdni.

# SPRZĘT

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

Sprzęt, maszyny i urządzenia powinny gwarantować prawidłowe pod względem jakości wykonanie robót.

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na budowie sprzętu tj.: skrapiarka, szczotki, piła do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania próbek oraz sprzęt pomiarowy do dyspozycji nadzoru (łata, klin, taśma, niwelator, termometr itp.)

# TRANSPORT

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

## Szczegółowe wymagania dotyczące transportu

Do transportu betonu asfaltowego należy używać wyłącznie samochodów wywrotek. Czas transportu nie może przekraczać jednej godziny.

Wnętrze skrzyni należy spryskać niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny być wyposażone w plandeki do przykrywania mieszanki. Skrzynie samochodów powinny być dostosowane do współpracy z układarką w czasie rozładunku.

Skrzynie do transportu warstwy ścieralnej muszą posiadać podgrzewanie.

# WYKONANIE ROBÓT

## Skropienie podbudowy i warstwy wiążącej

Do skropienia należy zastosować emulsję kationową szybkorozpadową. Sprzęt do skropienia i ilości bitumu winien odpowiadać PN-S-96025.

## Wbudowanie betonu asfaltowego

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywać się w sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i ciepłej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Układanie mieszanki powinno odbywać się w sposób ciągły, bez przestoju, z jednakową prędkością 2-4m na minutę.

Układarka powinna być sterowana elektronicznie i posiadać następujące wyposażenie:

- automatyczne sterowanie pozwalające na układanie warstwy o założonej grubości

- podgrzewaną płytę wibracyjną

- umożliwiać układanie warstwy ścieralnej bez szwu podłużnego – całą szerokością. W uzasadnionych przypadkach, uzależnionych brakiem możliwości całkowitego zamknięcia ruchu za zgodą Inspektora nadzoru dopuszcza się układanie warstwy ścieralnej połową jezdni.

Zagęszczanie betonu asfaltowego winno odbywać się wg zasad podanych OST D-05.03.05 GDDP 2001r

Do zagęszczania mieszanek należy stosować walce statyczne ogumione i mieszane z przednią osią gładką wibracyjną wyposażone w:

- w sprawny system zwilżania wałów (walce stalowe)

- w fartuchy osłonowe kół (walce ogumione)

- we wskaźniki wibracji częstotliwości drgań i siły wymuszającej ( walce wibracyjne)

- balast umożliwiający zmianę obciążenia.

## Wykonanie złączy

Uszczelnienie połączeń działek roboczych złączy poprzecznych i podłużnych oraz urządzeń infrastruktury podziemnej ( włazy studni, wpusty, skrzynki zasuw i hydrantów i inne) należy uszczelnić przez naklejenie taśmy topliwej asfaltowej grubości 8 mm.

Krawężniki do wysokości układanej warstwy nawierzchni należy skropić lub posmarować lepiszczem asfaltowym.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu badań określonych w n/w normach.

## Kontrola jakości robót

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez laboratorium pełnego zakresu badań przewidzianych w  w/w normach. Badania obejmują cały proces budowy i powinny być wykonywane z częstotliwością określoną w normach gwarantującą prawidłową jakość robót, oraz na żądanie Inspektora Nadzoru.

- W ramach pomiarów kontrolnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przez uprawnionego geodetę pomiarów: podłoża (koryta), podbudów i warstw bitumicznych. Niwelację należy wykonać co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi – w osi drogi oraz przy prawej i lewej krawędzi drogi.

- Dokumentacja wyników pomiarów i badań

- Wszystkie wyniki badań i pomiarów muszą być opracowane w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

## Kontrola jakości materiałów

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jakość podlegają akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przedstawić Inspektorowi Nadzoru wyniki badań jakości poszczególnych składników betonu asfaltowego oraz gotowej mieszanki.

## Kontrola jakości produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Kontroli podlegają:

- skład masy betonu asfaltowego i zgodność z recepturą zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru

- sprawdzenie warunków atmosferycznych

- sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji

## Kontrola jakości ułożonej nawierzchni

- sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zagęszczania

- wskaźnik zagęszczenia wg PN-67/S-04001

- objętość wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001

- szerokość warstwy – taśma

- grubość warstwy – taśma, suwmiarka

- równość warstwy w kierunku poprzecznym - łata profilowa

- równość warstwy w kierunku podłużnym wg BN-68/8931-04

- spadek poprzeczny – łata profilowa

- sprawdzenie rzędnych niwelety za pomocą niwelatora

- ocena wizualna

- inne wskazane w WT-2, 2010.

# OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania obmiaru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

## Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

## Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji nadzoru Inwestycji i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

# ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania odbioru robót zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Podstawą oceny jakości i zgodności robót z umową będą badania i pomiary prowadzone w czasie realizacji obiektu jak i po zakończeniu robót, oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru.

# PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zasady naliczania podstawy płatności zawarto w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9

# DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIĄZANE

- WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB

- PN-EN 1008	Woda zarobowa do betonu

- PN-D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

- PN–EN 196 Metody badań cementu

- PN-EN 197 Cement

- PN-B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe

- PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie LosAngeles

- PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych

- PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na miażdżenie

- PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego

- PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

- PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową

- PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych

- PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji

- PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

- PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

- PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn

- PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

- PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

- PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszeń obcych

- PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek

- PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

- PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

- PN-B-06711 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykły

- PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

- PN-B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

- PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

- PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i  badania przy odbiorze

- PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiarów elementów budowlanych z betonu

- PN-P-01715 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań

- PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

- PN-C-04024:1991	Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

- BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i sztywnych IBDiM - 2001

- TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

- Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM –1994

- Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- Załącznik do zarządzenia NR 102 GDDKiA z  dnia 19 listopada 2010 (WT-1, WT-2, WT-4; WT-5)

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe – Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą

- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

- PN-EN-206-1 Beton – część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 1340 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań

- BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań

- PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych

- PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

- PN-EN 13108 Mieszanki mineralno- asfaltowe

- PN-S-96013 Drogi samochodowe. Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania

- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. 2002 Nr 170 poz 1393)

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.